검체명	유형	제조일자	업소명(소재지)	부적합내역			시험목적
				검사항목	기준	결과
PP	폴리프로필렌	2015.9.30.	환성폴리텍 (부산광역시 북구 화명동 1425-1번지 지하)	납(재질)	100 mg/kg 이하	185 mg/kg	자가품질검사